Характеристика категорий ломов никельсодержащей группы:

| Обозначение группы | Наименование группы | Содержание легирующих элементов,% | Засор | Цена ($/тонна) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Б26 | Лом и отходы коррозионностойких сталей, легированных хромом и никелем и их сочетаниями с кремнием, марганцем и титаном, кроме молибдена, вольфрама, ниобия и бора. | Никель – 9,3-13 Хром – 17-20 Марганец – не более 2 Кремний – не более 4 Фосфор – не более 0,035 Титан – не более 1,2 Вольфрам – не более 0,2 Молибден – не более 0,3 | Стандартный: кусок-0,5%, стружка-5% |  |
| Б55 | Лом и отходы коррозионностойких сталей, легированных хромом ,никелем и молибденом и их сочетаниями с титаном и другими элементами, кроме вольфрама и бора. | Никель – 14-17 Хром – 14-19 Фосфор – не более 0,035 Титан – не более 0,8 Молибден – 1,8-4 | по факту |  |
| Б28 | Лом и отходы жаростойких и жаропрочных хромоникелевых сталей с высоким содержанием хрома и никеля | Никель – 18-21 Хром – 22-27 Фосфор – не более 0,035 | по факту |  |
| Б19 | Лом и отходы жаростойких хромоникелевых сталей | Никель – 11-15 Хром – 19-27 Кремний – не более 3 Фосфор – не более 0,035 Титан – не более 1 | по факту |  |
| ЭИ943 | Коррозионно-стойкий сплав | Никель - 26 Хром – 20 Железо - 50 Молибден – 2 | по факту |  |
| Р6М5К5 | Лом и отходы быстрорежущих сталей | Хром – 3,8 Фосфор – 1,7 Вольфрам – 6 Молибден – 4,7 Кобальт – 4,5 | по факту |  |
| Р6М5 | Лом и отходы быстрорежущих сталей | Хром – 3,8 Фосфор – 2,7 Вольфрам – 6 Молибден – 4,7 Кобальт – 0 | по факту |  |
| Р18 | Лом и отходы быстрорежущих сталей | Хром – 3,8 Фосфор – 1 Вольфрам – 17-18,5 Молибден – 0 Кобальт – 0 | по факту |  |
| Р12 | Лом и отходы быстрорежущих сталей | Хром – 3,1-3,6 Фосфор – 1,5-1,7 Вольфрам – 12-13 Молибден – 1 Кобальт – 0 | по факту |  |
| Р9К5 | Лом и отходы быстрорежущих сталей | Хром – 3,8-4,4 Фосфор – 2,3-2,7 Вольфрам – 9-10 Молибден – 1 Кобальт – 5-6 | по факту |  |
| Р9 | Лом и отходы быстрорежущих сталей | Хром – 3,8-4,4 Фосфор – 2-2,6 Вольфрам – 8,5-10 Молибден – 1 Кобальт – 0 | по факту |  |
| Р3М3 | Лом и отходы быстрорежущих сталей | Хром – 3-3,6 Фосфор – 2-2,5 Вольфрам – 5,5-6,5 Молибден – 3-3,6 Кобальт – 0 | по факту |  |
| Р6М3 | Лом и отходы быстрорежущих сталей | Хром – 3-3,6 Фосфор – 2-2,5 Вольфрам – 5,5-6,5 Молибден – 3-3,6 Кобальт – 0 | по факту |  |
| ТК и ВК | Твердые и износостойкие металлокерамические материалы | Изготавливаются из высокотвердых и тугоплавких материалов на основе карбидов вольфрама, титана, тантала, хрома, связанные кобальтовой металлической связкой, при различном содержании кобальта и никеля. | по факту |  |
| ТНЖ | Щелочные никель-железные аккумуляторные батареи |  | прием по сухому табличному весу |  |
| НК | Щелочные никеле-кадмиевые аккумуляторные батареи |  | прием по сухому табличному весу |  |